| 产品系列 Products | 可选执行标准 Standard | 牌 号 Grade | 宽度规格，mm Width，mm | 厚度规格，mm Thickness，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构钢 Structural steel | GB/T 3274 T/SSEA 0030 | Q235B | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
|  | GB/T 3274 T/SSEA 0031 | Q355B |  |  |
|  | JIS G3132 | SPHT1 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
|  |  | SPHT2 |  |  |
| 集装箱板 Containers Steel | JIS G3125 | SPA-H | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高碳钢 High Carbon Steel | GB/T 711 | 45 50 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高强钢 High Strength Steel | GB/T 3274 T/SSEA 0031 | Q420 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
|  |  | Q460 |  |  |
|  |  | Q500 |  |  |
|  |  | Q550 |  |  |
|  |  | Q690 |  |  |