管线用钢板

| 执行标准 | 牌号 | 厚度规格,mm | 交货状态 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API 5L GB/T 21237 GB/T 9711 ISO 3183 | GrB/L245 | 6～40 | CR | 可抗HIC |
|  | X42/L290 | 6～40 | CR |  |
|  | X46/L320 | 6～40 | CR |  |
|  | X52/L360 | 8～40 | CR,TMCP |  |
|  | X56/L390 | 8～40 | CR,TMCP |  |
|  | X60/L415 | 8～40 | CR,TMCP |  |
|  | X65/L450 | 8～40 | TMCP |  |
|  | X70/L485 | 10～40 | TMCP |  |
|  | X80/L555 | 10～40 | TMCP | 可抗大应变 |
| GOST 20295 | K60（X70） | 10～40 | TMCP | 可抗HIC |
|  | K65（X80） | 10～40 | TMCP | 可抗HIC |
|  | K70（X95） | 10～30 | TMCP | / |