超薄带产品

| 产品系列 | 执行标准 | 牌 号 | 宽度规格，mm | 厚度规格，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构钢 | GB/T 3274 T/SSEA 0030 | Q235B | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
|  | GB/T 3274 T/SSEA 0031 | Q355B/HR355 |  |  |
|  | JIS G3132 | SPHT1 | 1150-1580 | 0.7-1.9 |
|  |  | SPHT2 |  |  |
| 集装箱板 | JIS G3125 | SPA-H | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高碳钢 | GB/T 711 | 45 50 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高强钢 | GB/T 3274 T/SSEA 0031 | Q420-Q690/HR500-HR780 | 1150-1580 | 0.9-1.9 |